Reasumując:

- 1m2 warstw bez folii waży 40,57 kg/m2

- 1 m2 z folią 44,27 kg/m2

Wykonaliśmy jedną odkrywkę w dolnej części dachu w okolicy odpływów.

Wielkość 50 cm x 35 cm (0,175 m2)

Układ warstw:

- 2 warstwy papy

- 6 cm EPS

- 12 cm EPS (bardzo nasączona) warstwy klejone klejem bitumicznym

- paroizolacja samoprzylepna bitumiczno-aluminiowa (gruba)

- blacha trapezowa

Tak wycięta próbka czyli EPS i papa (bez paroizolacji) ważyła 7,100 KG

Nie znam producenta paroizolacji, ale wygląda jak : SOPREMA VAPRO VAP (waga ok 3,7 kg/m2)